| CR Plus advanced Asia Version |  |
| --- | --- |
| Распечатано | 29.10.2013 |  |
| № панели | 785603 |  |  |
| Система | 293 - PERMACRON VORLACK |
| Покрытие | BASECOAT / БАЗОВОЕ П |
| Version | D- |  |  |
| Регион | ЯПОНИЯ |  |  |
| Производитель | TOYOTA |  |  |
| Код цвета | 1F7 |  |  |
| Название цвета | SILVER PEARL |  |
| Модель | COROLLA |  |  |
| Год выпуска | 2006 |  |  |
| Rx Date | 25.04.2007 |  |
| QC# | 4136701 |  |  |
| Formula Std. # | 785603 |  |  |
| Local S/N |  |  |  |
| Компонент | Название компонента | Абс. (г) | Кум. (г) |
| MB557 | BRILLANTSILBER FEIN | 789,5 | 789,5 |
| MB518 | FEINSILBER | 110,0 | 899,5 |
| MB799 | EFFEKTZUSATZ | 29,4 | 928,9 |
| MB574 | TIEFSCHWARZ | 2,0 | 930,9 |
| MB542 | MICROWEISS | 2,0 | 932,9 |
| MB554 | LASURTIEFBLAU | 0,7 | 933,6 |
| MB529 | LASURBRILLANTROT | 0,6 | 934,2 |
| Количество(Li) | 1,00 |  |