Инструкция по применению

Permasolid®

Структурные добавки

SA 101 (грубая) и SA 102 (тонкая).

Permasolid® Структурная добавка SA 101 грубая и

Permasolid® Структурная добавка SA 102 тонкая смешиваются с Permasolid® HS Покровными красками серии 275 и предназначаются для создания структурного лакокрасочного покрытия.

Покровная краска, смешанная с добавками, может использоваться для окраски деталей из пластика.

Только для профессионального применения!

VR Инструкция по применению № RU / 0101_0102 / 00

1 /27.10.2010

| Подготовка поверхности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подходящие поверхности: |  | Полностью отвержденное, тщательно очищенное и матированное оригинальное или старое лакокрасочное покрытие. Загрунтованные и обработанные наполнителем детали из пластика. При работе с пластиковыми деталями см. Технологическую карту «Технология окраски деталей из пластика» (VR Инструкция по применению № 903.1). |
| Предварительная подготовка поверхности: |  | Тщательно очистить заводское или старое лакокрасочное покрытие и наполнитель Permaloid® Средством для удаления силикона 7010 или Permaloid® Средством для удаления силикона 7799. |
|  |  | Шлифовать «по сухому» эксцентриковой шлифовальной машинкой с пылеудалением абразивами Р400 – 500 или шлифовать «по мокрому» абразивом Р800 |
| Нанесение Соотношение смешивания: Жизнеспособность: |  | Перед нанесением тщательно очистить поверхность подходящим очищающим средством для удаления шлифовальной пыли и остатков краски. 1:1 по объему с Permasolid® HS Покровными красками серии 275 Полученную смесь смешать в соотношении 4:1 с подходящим Permasolid® VHS Отвердителем. (см. VR Инструкцию по применению «Permasolid® HS Покровные краски серии 275») Готов к применению 90 – 100 минут при +20°С. |
| Разбавитель: |  | Permacron® Разбавитель 3380 Permacron® Разбавитель 3385 медленный |
|  |  | 2 /27.10.2010 |
| Способ нанесения: |  | Традиционный окрасочный пистолет | Окрасочный пистолет HVLP |
| Вязкость распыляемого продукта 4 мм, +20°С, DIN 53211: |  | Готов к нанесению |
| Разбавитель при температуре материала +20°С: |  | 15% |
| Диаметр дюзы*: |  | 1.3 – 1.4 мм | 1.3 – 1.5 мм |
| Давление на входе*: |  | 2.0 – 2.5 бар | - |
| Давление на выходе*: |  | - | 0.7 бар |
| Количество слоев: |  | 2 слоя = 50 - 60 мкм Нанести 2 слоя с промежуточной выдержкой 5 – 10 минут для получения равномерной пленки на поверхности. |
| Особые указания |  | 1. Не требуется добавлять: Permasolid® Пластификатор 9050 2. Permasolid® Структурная добавка SA 101 грубая и Permasolid® Структурная добавка SA 102 тонкая подходят для использования только на навесных деталях (напр. бамперах, спойлерах). 3. Разные технологии нанесения и толщина пленки позволяют достигать различных эффектов. 4. Permasolid® Структурная добавка SA 101 грубая и Permasolid® Структурная добавка SA 102 тонкая обладают тиксотропными свойствами и переходят в жидкое состояние после перемешивания. |
| Сушка Воздушная сушка: Ускоренная сушка: Инфракрасная сушка: * См. инструкцию производителя окрасочного пистолета! |  | При комнатной температуре +20°С от пыли: 30 – 50 мин. монтажная прочность: 4 – 6 ч полное высыхание: в течение ночи Промежуточная выдержка: 5 – 10 мин. Сушка при температуре металла +60°С: 30 – 40 мин. Промежуточная выдержка: 5 мин. средневолновая: 15 – 20 мин. коротковолновая: 10 – 15 мин. 3 /27.10.2010 |
| Технические характеристики Температура вспышки: Содержание VOC: 2004/42/IIB(е)(840)600 |  | выше +23°С Предельная концентрация VOC в данном готовом к применению продукте (категория IIB.е) по нормам ЕС: не более 840 г/л. Концентрация VOC в данном готовом к применению продукте: не более 600 г/л. |

____________________________________________________________________________________________________________

Информация, представленная в данном документе, была тщательно отобрана и организована нами. Она основана на нашем доскональном знании предмета на день публикации. Данная Информация предоставляется исключительно в справочных целях. Мы не несем ответственности за ее правильность, точность и полноту. Проверка информации на соответствие дате и пригодность для конкретной цели является обязанностью пользователя.

Пользователь обязан соблюдать информацию в техническом паспорте и предупреждения на этикетке продукта.

Интеллектуальная собственность, фигурирующая в данной Информации,  включая патенты, торговые марки, и авторские права, охраняется законом. Все права защищены.

Мы сохраняем за собой право по своему усмотрению менять и/или аннулировать, целиком или частично,  данную информацию в любое время  и без уведомления пользователей. Мы не берем на себя ответственность за обновление данной информации. Все правила, перечисленные в данном пункте, остаются действительными для всех изменений и поправок, которые могут быть внесены в будущем.

4 /27.10.2010